项目新材料原理、属性与组装适配清单

适用项目：锁子甲式链锁反应躯震智能穿戴设备
版本：V1.0
日期：2026年8月14日
用途：材料选型、样机设计、院校合作、供应商询价与技术尽调

本清单将项目简介中的论文材料、工程材料和执行器分开评价。论文中的最高性能仅代表特定样品、尺寸、制备和测试条件，不能直接写入产品规格。文中“适配分”评价的是该材料进入本项目首代穿戴产品的难易程度，不等于材料本身的学术价值或通用技术成熟度。

一、结论先行

1.1 首代产品建议采用的组合

首代工程样机不应把所有新材料同时叠加。推荐结构为：

可更换贴肤织物 -> 成熟压力/拉伸传感片 -> 铜FPC/柔性线束 -> LRA或ERM模块 -> TPU联锁骨架 -> 可拆卸主控与电池

这一组合可以先验证项目真正的核心价值：触摸、动作或数字事件能否被准确转换为可定位、可传播的躯体触觉。其优势是器件可采购、可返修、可测成本，且不会因为某一种纳米材料尚未稳定而阻塞整个产品。

1.2 新材料的进入顺序

| 建议顺序 | 材料/器件 | 项目定位 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1批 | TPU联锁骨架、织物基底、铜FPC、ERM/LRA | P0/首代样机 | 立即采用 |
| 第2批 | PDMS局部封装、AgNW柔性电极、LIG传感片、音圈模块 | P1局部升级 | 小面积模块验证后采用 |
| 第3批 | MXene/CNT/TPU电子皮肤、AgNW/壳聚糖/ZnO压电传感 | 联合研发 | 只替换局部传感节点，不直接铺满全身 |
| 第4批 | 真空夹持式可变刚度链甲 | 独立功能模块 | 独立验证泵、气密、重量和噪声后决定 |
| 长期储备 | 分子级二维机械互锁聚合物 | 基础材料研究 | 目前不能作为穿戴产品BOM或量产承诺 |
| 谨慎路线 | 形状记忆合金贴肤执行器 | 独立安全课题 | 首代不采用；不能直接宣称可主动制冷 |

1.3 三个最重要的系统判断

- 锁子甲骨架不能同时充当精密传感走线。联锁单元之间存在滑动、碰撞和局部高应变，传感器及导线应安装在独立的弹性层或“刚性岛—柔性桥”结构上。

- 传感层和执行层必须力学解耦。振动器会把自身振动传回传感器，若没有物理隔离和算法消噪，会形成误触发甚至反馈振荡。

- 所有纳米导电层都不应直接暴露在皮肤、汗液或锁子甲摩擦面。需要阻隔封装、端子过渡和可拆换结构，同时验证封装后灵敏度是否下降。

二、评价方法

2.1 证据等级

| 等级 | 定义 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| A | 同行评议原始论文、正式标准或厂商正式数据表 | 可作为方案依据，但仍需项目样件复验 |
| B | 院校新闻、厂商应用说明或可靠综述 | 用于技术筛选，不直接承诺产品指标 |
| C | 项目简介、二次报道或缺少完整测试条件的数据 | 只能作为待验证线索 |

2.2 组装适配评分

每种材料按五项各5分评价，总分25分：

- 机械适配：能否承受人体拉伸、弯曲、摩擦及软硬界面应力；

- 工艺适配：能否在现有打样、缝制、FPC和封装条件下制造；

- 电气适配：信号、驱动、电源及端子能否稳定连接；

- 环境适配：汗液、湿热、氧化、清洁及长期漂移风险；

- 维护适配：能否拆换、校准、维修和形成第二供应源。

| 总分 | 项目等级 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 21—25 | A | 可作为首代主方案 |
| 16—20 | B | 可在P1中局部采用 |
| 11—15 | C | 需联合研发和模块验证 |
| <=10 | D | 长期研究，不进入当前量产BOM |

2.3 不同传感指标不能直接比较

- 电阻式应变传感常用灵敏系数 GF = (ΔR/R0) / ε；GF可能随应变区间变化，论文中的GFmax不是全量程恒定值。

- 压电传感的mV/kPa受器件面积、加载频率、测量阻抗和放大电路影响，不能直接与GF比较。

- “识别准确率”通常包含采样、特征处理、训练集和分类模型，不等于传感器的线性度、绝对误差或测量精度。

- “自供电传感”只表示敏感元件可产生电信号；主控、无线、放大器和执行器仍然需要电池。

三、材料与器件总清单

| 编号 | 材料/器件 | 主要作用 | 工作机理 | 首代适配分 | 项目结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 3D打印TPU联锁骨架 | 柔性支撑、模块定位 | 几何互锁与单元转动 | 22/25 | 首代主结构 |
| S2 | 颗粒夹持/真空锁紧链甲 | 可逆刚度 | 边界压力使颗粒互锁并发生夹持转变 | 13/25 | 独立P2模块 |
| S3 | 二维机械互锁聚合物MIP | 未来超薄高性能材料 | 分子机械键与拓扑互锁 | 7/25 | 长期储备 |
| S4 | PDMS/硅橡胶 | 柔性基底与局部封装 | 交联弹性网络随形变恢复 | 17/25 | 局部使用 |
| T1 | MXene/CNT/TPU电子皮肤 | 大应变与微动作感知 | 导电网络重构及微裂纹电阻变化 | 14/25 | 联合研发 |
| T2 | LIG/金属纳米薄膜传感 | 弯曲、触压、多模态感知 | 多孔碳网络或金属微裂纹改变电阻 | 15/25 | 小面积验证 |
| T3 | AgNW/壳聚糖电极+ZnO/PDMS | 动态压力与触碰感知 | ZnO压电极化产生电荷 | 12/25 | 动态冲击研究 |
| C1 | AgNW/PDMS或AgNW/壳聚糖电极 | 可拉伸信号电极 | 银纳米线渗流网络导电 | 15/25 | 局部柔性电极 |
| C2 | 铜—弹性体互连 | 电源和信号传输 | 蛇形铜箔或复合导电网络随形变 | 20/25 | 优先采用蛇形铜/FPC |
| C3 | 导电织物/导电纱 | 低精度互连、屏蔽与电极 | 金属镀层纤维网络导电 | 19/25 | 辅助工程方案 |
| A1 | ERM偏心转子马达 | 低成本振动反馈 | 偏心质量旋转产生周期惯性力 | 23/25 | P0首选 |
| A2 | LRA线性谐振执行器 | 精细、低延迟触觉 | 弹簧质量系统在谐振频率往复 | 22/25 | P1首选 |
| A3 | 音圈+永磁体执行器 | 宽波形、局部位移反馈 | 电流与磁场产生洛伦兹力 | 16/25 | 关键点位使用 |
| A4 | NiTi形状记忆合金 | 收紧、压力或热感 | 相变驱动形状恢复，焦耳热触发 | 9/25 | 首代不采用 |

适配分是针对本项目首代躯干穿戴设备的工程判断，并非供应商认证结果。每一分值都应在样件完成后根据真实测试更新。

四、结构与基底材料

S1：3D打印TPU联锁骨架

定位：首代“锁子甲”外形和模块承载结构。

工作原理

TPU本身提供弹性和耐磨性；柔顺性主要来自环、笼或颗粒单元之间的几何转动和滑移。该结构可以贴合人体曲面，并为传感片、振动器、线束及外壳提供重复定位。这里的“柔”主要来自几何自由度，不等于材料已经具备主动变刚度。

关键属性

- 可通过FDM、SLS或其他聚合物增材工艺制造复杂互锁单元；

- 软硬度、回弹、耐磨和打印层间强度高度依赖TPU牌号、含水率、打印方向及壁厚；

- 与织物相比厚度和重量更大，连续覆盖会影响透气和热舒适；

- 长期恒定受力可能产生蠕变，连接小颈和打印层纹是疲劳薄弱点；

- 同为TPU的薄膜、热熔胶和纤维通常比PDMS更容易形成材料体系内的热压结合。

推荐组装方式

- 将骨架作为外层承力和定位层，不直接接触皮肤；

- 振动器采用卡扣式“硬岛”或织物口袋固定，不把马达直接胶粘在可反复弯曲的环节上；

- 线束沿低应变路径布置，在肩、腋、腰等高活动区保留柔性弯环和应变释放；

- 贴肤层通过拉链、按扣或魔术贴拆卸，避免把整件电子产品送洗；

- 传感片安装在独立弹性织物或薄膜上，跨越联锁单元时使用桥接带，避免环间摩擦损坏传感层。

主要风险

- 打印批次尺寸变化导致卡扣松紧和马达预紧力不一致；

- 环节碰撞噪声与马达振动混合，影响触觉清晰度；

- 局部单元断裂后可能形成尖角；

- TPU吸湿会影响打印过程，应建立材料干燥和批次记录。

需索取的供应商数据：牌号、硬度、拉伸/撕裂、耐水解、阻燃要求、皮肤接触声明、打印参数和颜色添加剂信息。不能用“TPU”三个字代替具体材料规格。

结论：机械5、工艺5、电气4、环境4、维护4，合计22/25。首代主结构。

S2：颗粒夹持/真空锁紧式可变刚度链甲

定位：实现“平时柔软、需要时变硬”的独立结构模块。

工作原理

Nature 2021论文展示了由三维非凸颗粒构成的层状链甲。当边界受到压力时，颗粒接触增多、彼此互锁并发生夹持转变；论文摘要报告约93 kPa外部压力下，弯曲刚度相对松弛状态提高25倍以上。[1]在可穿戴实现中，常见方式是把链甲放入气密柔性膜，抽气后由大气压压紧结构。

关键属性与限制

- 变刚度来自“链甲+气密边界+压差”的系统，不是单独换一种打印树脂即可实现；

- 高刚度状态需要保持气密和压差，泄漏会导致性能衰减；

- 论文的25倍是特定试样和弯曲测试结果，不能直接换算成防刺、防冲击或人体防护等级；

- 泵、阀、气管、气囊和消声结构会增加重量、能耗、厚度及噪声；

- 真空膜若与活动环直接摩擦，可能出现磨损和慢漏。

推荐衔接结构

- 只在背部、腰部等低折叠区域做小型可更换板块，不覆盖腋下和腹股沟；

- 气密膜放在耐磨织物保护层之间，链甲尖角倒圆；

- 气路与触觉电子分开，采用独立压力传感和机械泄压；

- 失电时设计为自动回到柔软状态，避免穿戴者被锁定；

- 变刚度模块与主背心使用机械插片或拉链袋连接，不永久灌封。

验证项目：目标曲率下的刚度比、抽气时间、保持时间、漏率、泵噪声、能耗、故障释放、膜磨损和人体活动限制。

结论：机械4、工艺2、电气3、环境2、维护2，合计13/25。作为P2独立模块，不是首代整衣基础。

S3：二维机械互锁聚合物（MIP）

定位：分子尺度“锁子甲”概念的长期材料储备。

工作原理

西湖大学刘志常团队在2025年Nature Synthesis论文中，先通过非共价作用形成蜂窝状晶态预组织网络，再利用硫醇—烯点击化学把[c2]雏菊链机械互锁单元锁定，同时保持长程有序。材料可从晶体剥离成多层纳米片；论文摘要报告多层样品相对其块体母体有47倍刚度提升。[2]

必须正确理解的属性

- “机械互锁”指分子拓扑连接，不等于宏观金属环或可见锁子甲；

- 论文对象是晶态二维聚合物和纳米片，不是已经可裁剪、缝合、焊接的平方米级布料；

- 47倍是论文中多层样品相对其块体母体的比较，不等于产品硬度提升47倍；

- 目前缺少项目所需的大面积制备、层间转移、端子连接、耐汗液、清洗、疲劳、皮肤接触和成本数据。

可能的未来衔接方式

- 作为涂层、增强片、复合膜填料或功能界面，而不是直接替代整件TPU骨架；

- 与TPU、聚酰亚胺或其他承载膜复合后再进行器件化；

- 需要开发大面积沉积/转移、图案化、封装和电学/力学端子，当前不能确定最佳工艺。

合作验证清单：可获得面积、单位面积产率、转移良率、厚度一致性、宏观复合膜力学性能、湿热稳定性、循环疲劳、可焊/可粘端子及毒理资料。

结论：机械2、工艺1、电气1、环境1、维护2，合计7/25。不能列为前三代量产BOM的必要条件。

S4：PDMS及其他硅橡胶

定位：柔性传感器基底、局部封装、应力缓冲和皮肤侧接触层候选。

工作原理与属性

PDMS固化后形成交联弹性网络，能够随身体弯曲并恢复。其透明、柔软、电绝缘、易于实验室浇注和微结构复制，因此常用于柔性传感研究。

工程上需要注意：

- PDMS表面能低，未经等离子、底涂或专用硅胶胶黏剂处理时，与TPU、铜、PI和织物的粘接通常不稳定；

- 很软的PDMS容易撕裂，硬质端子处必须做圆角、渐变厚度和应变释放；

- 其透气性不等同于可水洗，汗液仍可能沿端子和层间界面进入；

- 固化配比、温度和残余低聚物会影响模量、粘接及皮肤接触安全；

- 不适合在PDMS主体上直接反复锡焊，电连接应转接至PI/FPC硬岛。

推荐组装

- 只在传感片和端子过渡区局部使用；

- PDMS传感片装入TPU/织物口袋，通过机械夹持承受主载荷；

- 需要粘接时记录表面处理到贴合的时间窗口，并做180度剥离和湿热老化；

- 大面积贴肤区域优先使用可更换透气织物，避免整件PDMS造成闷热。

结论：机械4、工艺3、电气4、环境3、维护3，合计17/25。适合局部传感和封装，不适合整衣基底。

五、传感材料

T1：MXene/CNT/TPU仿珍珠层电子皮肤

定位：检测身体拉伸、关节动作、呼吸/脉搏等微小形变；可作为局部高灵敏应变传感片。

工作原理

论文采用静电纺丝和喷涂构建Ti3C2Tx MXene二维片层、CNT一维网络和TPU纤维膜的多层“砖—浆”结构。拉伸时，MXene/CNT导电网络的接触、隧穿路径和微裂纹同时变化，引起电阻显著变化；释放后网络部分恢复。该器件还可组装为单电极摩擦电纳米发电机，通过接触起电和静电感应产生信号。[3]

已公开论文属性

- 最大灵敏系数GFmax = 5.8 × 10^4；

- 报告传感范围最高535%应变；

- 检测下限0.15%应变；

- 响应时间80 ms；

- 论文展示人体生理信号、CPR和姿势训练应用。[3]

这些数字来自论文样件。GFmax不能作为0—535%全量程恒定灵敏度，也不能说明批量传感片都能达到相同结果。

项目所需属性

- 零点漂移、迟滞、应变速率依赖和温湿度交叉敏感；

- 不同批次MXene片径、表面终止基和CNT分散对基线电阻的影响；

- 汗液、空气和湿热下MXene氧化后的电阻变化；

- TPU纤维膜与端子连接处的循环寿命；

- 封装后透气性与灵敏度损失。

电气衔接

- 这是电阻式传感器，需要稳定的分压/恒流激励、ADC、温度补偿和每片标定；

- 电极端建议用印刷银浆、AgNW、导电胶或机械压接过渡到柔性FPC；

- 不应在MXene/CNT活性区直接锡焊，高温和焊剂会破坏网络及聚合物；

- 多通道扫描要考虑高阻节点串扰、接触电阻和传感器间一致性。

机械与封装衔接

- 与TPU纤维/薄膜具有材料体系相容优势，可优先研究低温热压或TPU热熔网膜；

- 传感片应在贴肤弹性层上工作，外侧加低模量保护层，不能与3D打印环直接摩擦；

- 封装需同时解决MXene氧化和人体透气需求，可采用“活性区薄阻隔+周边织物透气”的分区封装；

- 端子区加刚性岛和渐变应变释放，端子不得位于最大拉伸区。

主要风险：氧化、CNT粉体/断裂碎屑暴露、批间离散、封装后性能降低、静电/摩擦电信号与电阻信号互相干扰。

结论：机械4、工艺2、电气3、环境2、维护3，合计14/25。适合与高校合作做局部传感贴片，不建议首代全身铺设。

T2：激光诱导石墨烯（LIG）与金属纳米薄膜智能手套路线

定位：弯曲、触压、温湿度等多模态传感的候选工艺；更适合手套、护具或局部贴片。

LIG工作原理

激光在聚酰亚胺等富碳前驱体表面局部碳化，形成多孔导电石墨烯网络。弯曲、拉伸或按压改变孔隙接触和导电路径，从而改变电阻。激光可直接图案化不同几何，省去传统掩膜；不同激光功率和扫描速度会显著改变微结构和阻值。[4]

金属纳米薄膜工作原理

超薄金属膜在弹性基底上拉伸时可能形成可逆微裂纹，裂纹开合改变导电路径和隧穿电阻；金具有高导电和耐氧化优势，但沉积设备、成本、薄膜附着和裂纹一致性需要控制。

对项目简介中“98%/97%准确率”的核验结论

目前可核验的2025年IEEE智能手套论文采用LIG并结合算法识别弯曲、触觉、温度、湿度和汗液信息；公开摘要中的准确率属于特定材料/动作数据集的CNN分类结果，不是传感器绝对测量精度。[4]项目简介所述“金纳米薄膜+LIG、压力98%、弯曲97%”尚缺原始论文及测试集信息，应标为证据C，在补齐来源前不得写入产品规格或融资材料。

制造与衔接

- LIG通常依赖PI或特定织物前驱体；PI延伸率有限，直接跨越大应变区域容易开裂；

- 适合采用蛇形图案、褶皱或“刚性传感岛+弹性桥”布局，而不是把PI片拉到与TPU相同应变；

- 端子可用银浆、导电环氧、ACF或机械夹持连接至FPC；

- 金薄膜需要溅射/蒸镀及粘附层，需验证在汗液和循环弯曲后的脱层；

- 多孔LIG易吸湿和污染，保护层会改变压力传递与响应，需要共同标定。

结论：机械3、工艺3、电气4、环境2、维护3，合计15/25。适合局部传感器和联合开发，暂不作为躯干大面积传感层。

T3：AgNW/壳聚糖电极—Mg掺杂ZnO纳米棒/PDMS压电传感器

定位：感知触碰、冲击、脉搏和运动等动态压力；与链式震动事件触发具有概念匹配度。

工作原理

ZnO属于压电材料。受动态压力或形变时，晶体内部极化变化并在电极上形成电荷。论文器件采用上下夹层结构：壳聚糖嵌入的AgNW作为上下电极，PDMS作为支撑，Mg掺杂ZnO纳米棒/PDMS复合作为压电敏感层。[5]

已公开论文属性

- AgNW嵌入壳聚糖后，论文报告电极表面粗糙度约2.2 nm、拉伸能力最高100%；

- 相比AgNW/PDMS电极，输出信号提高260%；

- 在80%拉伸下仍报告173.5 mV/kPa灵敏度；

- 展示了脉搏、关节和肌肉运动信号采集。[5]

必须注意的功能边界

- 压电元件主要响应压力变化，长时间保持相同压力时信号会衰减；不适合作为单独的静态压力保持传感器；

- 输出电压取决于加载速度、频率、器件面积和测量阻抗；173.5 mV/kPa不能脱离论文测试电路直接用于ADC设计；

- 马达振动本身会激励压电层，若传感和执行同时工作，会产生强串扰。

电气衔接

- 需要高输入阻抗缓冲、差分/电荷放大、屏蔽和带宽设计；

- 线束应远离马达电源PWM及无线天线，并在模拟前端附近完成第一阶段放大；

- 动态冲击事件可通过硬件阈值触发，但需要执行器工作期间的消隐窗口或自适应滤波；

- AgNW端子使用低温导电胶、ACF或压接，避免直接高温焊接。

机械与环境衔接

- PDMS层可放入TPU织物口袋机械固定；PDMS与TPU直接粘接需等离子/底涂验证；

- 壳聚糖亲水，湿度和汗液可能导致吸水、溶胀和界面变化，必须做阻湿封装；

- ZnO纳米棒是脆性微纳结构，需要完全包埋，避免磨损和碎屑暴露；

- 封装层不能过厚，否则会过滤高频压力并降低输出。

结论：机械3、工艺2、电气2、环境2、维护3，合计12/25。适合独立动态触碰模块，不能替代全部静态/应变传感器。

T4：首代对照传感器（必须补充的工程基线）

虽然项目简介强调纳米材料，首代仍应配置成熟的薄膜压力传感器、导电橡胶应变传感器或IMU作为对照组。其灵敏度可能不如论文样件，但供应稳定、端子成熟、可快速校准，能帮助判断“新材料究竟提升了多少系统价值”。

每一种新型传感器必须与对照器件同时测试：识别率、漂移、功耗、装配工时、故障率和单点成本。若新材料只提高实验室峰值、却明显降低一致性和可维修性，不应进入产品BOM。

六、导电与互连材料

C1：AgNW/PDMS与AgNW/壳聚糖柔性电极

工作原理

大量银纳米线彼此搭接，超过渗流阈值后形成导电网络。拉伸时部分节点滑动或分离，但网络仍可能保留连续路径。把纳米线嵌入PDMS或壳聚糖可减少表面脱落并改善界面平整度。

属性

- 导电性和柔性好，适合传感电极、透明/半透明电极及低电流信号；

- 片电阻、拉伸保持率高度依赖线长径比、密度、焊结和嵌入深度；

- AgNW裸露时存在摩擦脱落、汗液污染和银离子迁移风险；

- PDMS疏水、柔软但粘接困难；壳聚糖易成膜且界面平整，但对湿度敏感；

- 不建议承担多个马达的主电源总线，主电源优先用铜。

端子与装配

- 活性电极区到FPC之间设置宽面积过渡电极，降低接触电阻集中；

- 采用银浆/导电环氧、ACF或机械压接，低温固化；

- 端子外侧再做非导电封装和应变释放，导电胶不能单独承担剥离载荷；

- 禁止将裸AgNW层放在锁子甲摩擦界面或可直接接触皮肤的位置。

结论：适合作为传感片内部电极，不适合作为全衣供电线。15/25，C级联合验证。

C2：铜—弹性体复合互连

项目简介中的“铜—弹性体”需要进一步明确形态，因为不同结构差异很大：

| 形态 | 原理 | 优点 | 缺点 | 本项目建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛇形铜箔/FPC嵌入弹性体 | 几何展开吸收应变 | 电阻低、焊接成熟、可供马达电流 | 铜本体不可拉伸，转角和端子易疲劳 | 首选 |
| 铜网/铜纳米线复合物 | 网络滑移保持导电 | 柔软、可大面积 | 氧化、批间差、端子困难 | 传感电极研究 |
| 铜颗粒—弹性体复合 | 颗粒渗流导电 | 工艺简单、可印刷 | 电阻高、拉伸时漂移 | 不做主电源线 |
| 液态金属微通道 | 液体随通道变形 | 高拉伸、低应力 | 泄漏、封装和端子复杂 | 独立研究，不等同普通铜复合物 |

推荐架构：刚性岛—蛇形桥

- 主控、连接器和驱动芯片位于低应变“岛”；

- 蛇形铜迹线只承担设计范围内的面内伸缩，岛桥交界做泪滴、圆角和覆盖膜；

- 马达采用分区供电，避免远端大电流导致压降和地弹噪声；

- 传感模拟地与马达功率回路分开汇流，最后在指定位置单点连接；

- FPC不直接穿过锁子甲环孔，使用织物通道保护并允许更换。

结论：明确采用蛇形铜/FPC时为20/25、B级接近首代；若仅说“铜弹性体复合材料”而无结构和配方，则无法完成选型。

C3：导电织物和导电纱（系统必需的补充材料）

导电纱通过金属镀层纤维或导电复合纤维形成电流路径，可缝、绣或织入服装。其优势是与软品制造兼容、长距离布线柔软、易于做大面积屏蔽或电极；缺点是接触电阻、洗涤、毛刺、弯折及批次一致性通常不如铜FPC。

建议只用于低电流信号、屏蔽、接地织物或可拆卸模块触点，不直接承担高一致性模拟测量和多马达主电源。与金属扣、刺绣端子连接处需防电化学腐蚀，并做洗涤后电阻测试。

七、触觉反馈执行器

A1：ERM偏心旋转质量马达

工作原理：直流电机带动偏心质量旋转，偏心惯性力形成振动。电压或PWM占空比主要改变转速和振幅，频率与振幅耦合。[6]

属性

- 成本低、供应成熟、驱动简单，适合快速做8—20点P0样机；

- 启停存在机械爬升和衰减，短促脉冲及精确波形表现一般；

- 振动方向性弱、结构串扰较大，不同安装预紧力会造成体验差异；

- 电刷、轴承和偏心件带来寿命、噪声和个体差异。

组装规则

- 放入统一尺寸的刚性/半刚性模块壳，壳体再卡接TPU骨架；

- 模块与身体之间保持可控预紧，不能仅悬挂在线束上；

- 统一马达方向、质量和接触面积，逐个校准启动阈值和振幅；

- 驱动回路加反向电动势保护、局部去耦和分区电源；

- 与传感片保持物理距离，并在控制算法中设置执行期间的传感消隐或滤波。

结论：P0首选，23/25。适合验证连锁触觉算法，但不一定是最终高精细方案。

A2：LRA线性谐振执行器

工作原理：线圈与磁体驱动内部质量块沿单轴运动，弹簧—质量系统在谐振频率附近产生较强振动。专用驱动器通过制动、过驱和谐振跟踪改善启停及一致性。[6]

属性

- 相比ERM通常启停更快、脉冲更干净、能效和一致性更好；

- 最强输出集中在谐振频率附近，宽频能力有限；

- 安装壳体和人体软组织会改变负载，需要整机状态下调谐；

- 需要交流驱动、反电动势检测或专用触觉驱动芯片，电路复杂度高于ERM。

组装规则

- 明确振动轴方向，让主要加速度朝向皮肤；

- 模块壳与TPU骨架机械固定，皮肤侧设置可更换柔软接触垫；

- 同一位置的壳体刚度和预紧力保持一致，否则同型号LRA体感不同；

- 驱动板尽量靠近执行器分区布置，减少线损和EMI；

- 在最终织物、骨架和人体等效负载下校准，不使用悬空台架参数直接量产。

结论：P1主执行器，22/25。若预算允许，可在P0同时保留部分LRA做盲测对比。

A3：铜线圈—永磁体音圈执行器

工作原理

载流线圈处在永磁体磁场中时产生洛伦兹力，力的方向和幅度随电流变化。与只在单一谐振点强输出的LRA相比，设计合理的音圈可呈现更丰富波形和一定的法向位移。

属性与限制

- 可控制频率、波形和方向，适合关键点位的精细触觉；

- 通常比小型ERM/LRA体积和重量更大，需要反作用结构；

- 线圈电阻产生热，持续低频大位移时功耗明显；

- 永磁体会吸附铁磁碎屑，并可能影响磁敏传感器、指南针或某些植入设备使用者；

- 毫米级位移是特定结构设计结果，不能由“线圈+磁铁”自动保证。

组装规则

- 音圈壳体固定在相对稳定的TPU硬岛或背板，活动件通过柔软接触头作用于皮肤；

- 设置机械限位、过流、温度监测和异物防护；

- 与IMU磁力计、电池和磁性扣保持评估后的距离；

- 只在肩胛、背部、腰部等少数关键区域使用，避免全身重量过高。

结论：16/25、B级。适合关键反馈点，不适合首代全部点位。

A4：NiTi形状记忆合金（SMA）

工作原理

NiTi等SMA在温度跨越相变区间时恢复预设形状，可通过焦耳加热驱动细丝收缩，形成拉紧、压迫或形变。断电后需要散热并由偏置弹簧/弹性体恢复。

关键属性与风险

- 单位质量输出力较高、结构安静，但响应和复位受热传导限制；

- 循环频率通常低于振动马达，持续反复动作会产生热累积和疲劳；

- 贴肤使用存在局部高温、断线、过流及无法及时复位风险；

- 需要位移/力反馈、温度监测、硬件限流和机械限位；

- SMA通过加热工作，最多在冷却过程中产生相对凉感，不能作为主动制冷器件直接模拟冷热双向变化。主动冷却通常需要热电、流体或其他热管理系统。

衔接建议

- 若研究压力提示，SMA应远离皮肤并通过织带/滑轮传力；

- 设置隔热层和被动释放机构，失电时不应把身体持续束紧；

- 独立于高频触觉系统供电，完成最坏故障热分析后再做人体验证；

- 首代用机械收紧带或气囊验证场景价值，不先承担SMA材料风险。

结论：9/25、D级。首代不采用，作为独立执行器安全课题。

八、材料之间的组装兼容矩阵

评分：5=直接兼容；4=常规工艺可解决；3=需表面处理/过渡层；2=高风险联合研发；1=当前无可用工程接口。矩阵评价的是连接界面，不是单项性能。

| 被连接对象 | TPU骨架/薄膜 | 织物层 | PDMS | 铜FPC | AgNW电极 | MXene/CNT/TPU | ERM/LRA模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPU骨架/薄膜 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 织物层 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| PDMS传感片 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 铜FPC | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| AgNW电极 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| MXene/CNT/TPU片 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| ZnO/PDMS压电片 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| ERM/LRA模块 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 |

8.1 关键矩阵解释

- TPU—TPU（5）：可采用同材热压、热熔网膜、焊接或机械卡扣，但温度不能损伤已安装传感器。

- TPU—PDMS（3）：需要等离子、底涂或专用胶；优先通过织物口袋和机械压边连接。

- 铜FPC—纳米电极（3—4）：必须使用银浆、导电环氧、ACF或压接过渡；焊点只放在铜焊盘上。

- 执行器—纳米传感层（2）：不是粘不上，而是机械串扰严重。二者需要隔振距离、结构分区和算法消隐。

- 织物—TPU（5）：缝制、热压、包边和口袋结构成熟，是整个系统最适合的可维护过渡层。

8.2 不建议的直接连接

- 在MXene/CNT、LIG或AgNW活性区直接锡焊；

- 用普通瞬干胶把PDMS永久粘到高拉伸TPU区域；

- 把裸纳米线、CNT或ZnO结构放在贴肤面；

- 把振动马达直接粘在压电传感片背面；

- 让FPC或传感膜穿过会夹紧、磨擦的锁子甲环；

- 将电池、主控和不可水洗电子件永久缝死在内衬中。

九、推荐的分层装配架构

9.1 从皮肤向外的层级

| 层级 | 推荐材料/部件 | 功能 | 设计要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0贴肤层 | 可更换吸湿织物 | 舒适、卫生、隔离材料 | 可单独清洗，不含电池和裸导体 |
| L1传感层 | 成熟传感片；后期局部MXene/LIG/ZnO片 | 动作、压力、拉伸输入 | 独立标定，端子在低应变区 |
| L2互连层 | 蛇形铜FPC、柔性线束、少量导电纱 | 信号、电源和屏蔽 | 刚性岛—柔性桥，分开模拟与功率回路 |
| L3触觉层 | 可拆换ERM/LRA，少量音圈 | 输出振动与触觉 | 统一预紧、方向、模块壳和校准 |
| L4结构层 | 3D打印TPU联锁骨架+织物承载带 | 定位、保护、分散载荷 | 不让环节直接磨电子层 |
| L5外保护层 | 耐磨透气织物 | 防勾挂、遮蔽和外观 | 可开启检修，不阻塞散热 |
| 独立控制舱 | 主控、驱动、电池、无线 | 计算和供电 | 腰/背低活动区，可快速拆卸 |

9.2 传感与执行的空间分区

- 传感节点布置在能代表身体动作、且执行器振动较弱的位置；

- 执行器布置在触觉敏感且可稳定预紧的位置，避开骨突和长时间受压点；

- 每个执行器附近若必须有传感器，应做“执行前采样—执行期间消隐—执行后恢复”的时序；

- 压电传感器尤其需要远离振动器，或把马达波形作为参考信号进行自适应消噪；

- 骨架承担模块定位，织物承担连续载荷，纳米膜只承担感知，不承担整衣拉力。

9.3 可变刚度模块的独立层

若后期增加真空夹持链甲，应把它设计为插入L4结构层的独立背板：

耐磨外袋 -> 气密膜 -> 链甲颗粒层 -> 气密膜 -> 缓冲织物 -> 身体

泵阀、电池和压力传感器单独管理。可变刚度系统故障不能影响触觉系统供电，且失电状态应恢复柔软。

十、推荐装配流程

- 冻结材料牌号：为TPU、织物、胶黏剂、PDMS、FPC覆盖膜和传感墨水建立唯一料号；

- 打印并检验骨架：测尺寸、环节自由度、尖角、单元断裂和批次重量；

- 制作软品承载层：缝制线束通道、传感口袋、执行器口袋和可拆洗内衬；

- 制造传感模块：每片记录基线、灵敏曲线、迟滞、温度和序列号；

- 制作端子过渡：纳米电极通过低温导电胶/ACF/压接转至铜FPC，外加机械应变释放；

- 安装互连层：沿低应变路径固定FPC/线束，高活动区设置柔性环，不跨越夹持点；

- 安装执行模块：统一方向、壳体、皮肤侧接触垫和预紧，逐点测振幅及噪声；

- 分区电测：先测传感噪声，再逐个开启执行器，建立串扰矩阵；

- 连接控制舱：电池、主控和驱动保持可拆卸，连接器防呆并标注插拔寿命；

- 局部封装：只封装活性区和端子，不把整件灌胶；封装后重新标定；

- 系统校准：记录每套设备的传感零点、马达启动阈值、LRA谐振和触觉一致性；

- 人体前安全检查：完成绝缘、短路、温升、尖角、拉脱、失效断电和材料接触风险评审。

十一、材料和界面验证清单

11.1 结构材料

- TPU牌号、硬度、含水率和打印批次；

- 打印方向对拉伸、撕裂和环节断裂的影响；

- 连续弯曲、扭转、跌落和局部拉脱；

- 人工汗液、湿热、紫外和清洁剂后外观与强度；

- 断裂后是否形成尖角，单元是否可单独更换；

- 单位面积重量、透气面积和活动范围。

11.2 传感材料

- 基线电阻/电容/压电输出及批间分布；

- 灵敏度分段曲线，而不是只记录最大值；

- 线性度、迟滞、重复性、漂移、响应和恢复时间；

- 不同拉伸速度、加载频率、温度和湿度的交叉影响；

- 10,000次、20,000次等分阶段循环后的性能趋势；

- 人工汗液和封装老化后的灵敏度及端子电阻；

- 马达开启时的串扰谱和算法可分离性；

- 皮肤接触、颗粒脱落和纳米材料阻隔完整性。

11.3 导电互连

- 初始线阻、载流温升、压降和通道串扰；

- 反复弯曲、拉伸、扭转后的电阻变化；

- FPC岛桥交界、连接器和导电胶的显微裂纹；

- 汗液环境下的腐蚀、电迁移和绝缘下降；

- 短路保护、连接器防呆和线束拉脱；

- 维修所需时间、专用工具和可更换次数。

11.4 执行器

- 实际穿戴负载下的加速度、频率、启停时间和声噪；

- 相邻点位串扰以及用户方向识别率；

- 最大占空比下线圈、外壳和皮肤侧温升；

- 全部点位同时工作时的峰值电流、电池压降和复位；

- 安装预紧变化、不同体型和衣物厚度对体感的影响；

- 单点失效、卡滞、短路和脱落后的系统行为。

11.5 胶黏与封装界面

- TPU—TPU、TPU—织物、TPU—PDMS、PDMS—FPC分别做剥离测试；

- 表面处理方式、处理后等待时间、胶层厚度和固化条件全部记录；

- 湿热、汗液、弯折和清洁后重新做剥离及漏电测试；

- 确认封装没有把传感器变成过硬的应力集中点；

- 确认返修时可拆除模块，而不是破坏整件服装。

11.6 建议的项目级验收目标

以下是内部工程目标，不是材料厂商已经承诺的性能：

| 项目 | P0目标 | P1目标 |
| --- | --- | --- |
| 端到端触发延迟 | <50 ms | <30 ms |
| 点位识别率 | >=80% | >=90% |
| 方向/传播模式识别率 | >=75% | >=85% |
| 关键互连弯折 | 5,000次无开路 | 20,000次后仍满足电阻规格 |
| 典型续航 | >=3小时 | >=6小时 |
| 电子层拆卸 | 可完成 | 目标3分钟内完成 |
| 纳米材料暴露 | 不允许裸露接触 | 封装老化后仍不裸露 |
| PVT退换率 | 不适用 | 目标<5% |

电阻漂移、剥离强度、人工汗液时长和清洗次数应在材料厚度、胶黏体系及使用场景确定后，由工程样机基线和检测机构共同设定，现阶段不虚构单一阈值。

十二、组合方案对比

| 组合 | 材料构成 | 优点 | 主要问题 | 综合适配 | 建议阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案A：工程基线 | TPU骨架+织物+成熟传感器+铜FPC+ERM/LRA | 最快、可维修、供应稳定 | 创新材料亮点较少 | 5/5 | P0/P1主方案 |
| 方案B：高灵敏应变 | TPU骨架+MXene/CNT/TPU片+AgNW端子+LRA | 灵敏、大应变、材料叙事完整 | 氧化、批间差、封装和端子 | 3/5 | P1局部试验 |
| 方案C：动态冲击 | TPU骨架+ZnO/PDMS压电片+高阻前端+LRA | 动态事件敏感、传感元件可自发信号 | 马达串扰、静压无效、湿敏 | 2.5/5 | 独立传感模块 |
| 方案D：精细多模态 | TPU/织物+LIG/PI岛+铜FPC+音圈/LRA | 可图案化、多模态、波形丰富 | PI应变、封装、重量和成本 | 3/5 | 手套/局部护具 |
| 方案E：可变刚度 | 气密膜+打印链甲+泵阀+触觉层 | 明显刚柔切换 | 气密、泵噪、重量、安全 | 2.5/5 | P2背部模块 |
| 方案F：分子链甲 | MIP纳米片+未知承载/转移层 | 科研前沿 | 无宏观制造和装配链 | 1/5 | 长期基础研究 |

推荐决策

- 用方案A完成产品和商业验证；

- 方案B、C各做不超过手掌大小的可换传感模块，与方案A对照；

- 方案D优先放在手套或护腕，不直接铺满躯干；

- 方案E独立做背部插片，先证明变刚度价值再与整衣集成；

- 方案F只开展技术交流和样片研究，不承诺产品时间表。

十三、供应商和高校询问清单

13.1 向材料供应商询问

- 完整牌号、配方类别和安全数据表；

- 样品尺寸、厚度、公差、MOQ、交期和批间变化；

- 拉伸、弯折、撕裂、片电阻和温湿度数据的测试方法；

- 可用粘接、热压、印刷和端子工艺；

- 是否含游离纳米颗粒、残余溶剂或需要特殊职业防护的物质；

- 皮肤接触、RoHS/REACH及相关化学测试资料；

- 封装、存储、保质期和氧化控制要求；

- 是否允许项目方做失效分析及第二来源验证。

13.2 向高校团队询问

- 论文峰值对应的应变区间、加载频率、面积和测量电路；

- 原始数据中样本数量、离散度和失效样本；

- 最大可制造面积、产率、批间一致性和一次制备周期；

- 从实验室仪器到连续制造还缺哪些工序；

- 在人工汗液、湿热、封装、清洗和循环后的数据；

- 电极、端子和封装是否已有可转移工艺；

- 背景知识产权、专利申请、许可范围和发表限制；

- 能否按项目验收指标交付样件，而不只按论文发表验收。

13.3 向执行器和电子供应商询问

- 额定电压、电流、峰值电流、频率、加速度和测试夹具；

- 启动/停止时间、寿命、噪声、温升和批间公差；

- 安装方向、预紧和壳体对性能的影响；

- 推荐驱动芯片、保护电路、EMI和布局要求；

- 样品、量产价格、MOQ、交期和停产通知机制；

- 是否能提供振动一致性分档或出厂校准数据。

十四、项目下一步材料工作包

工作包1：工程基线样机（0—3个月）

- TPU骨架、织物承载层、8—16个成熟传感点、ERM/LRA对照；

- 输出材料BOM、装配图、串扰矩阵和10—20人触觉测试；

- 目标是证明链式触觉，不等待纳米材料。

工作包2：新型传感模块对照（2—6个月）

- 各制作MXene/CNT、LIG、ZnO压电模块不少于一个小批次；

- 与成熟传感器在相同位置和动作下对比灵敏、漂移、串扰、成本和装配时间；

- 设置进入条件：封装后性能、批间一致性和端子寿命均通过，再进入穿戴样机。

工作包3：可变刚度背板（4—9个月）

- 独立测试链甲几何、气密膜、泵阀、漏率、噪声和失效释放；

- 不与人体防护等级绑定；

- 只有在重量、能耗和体验收益合理时才与触觉服集成。

工作包4：材料安全和可靠性（贯穿全程）

- 建立纳米材料接触风险、样件封装、人工汗液、温湿、循环和废弃物处理流程；

- 任何人体测试前完成电气、热、机械尖角和材料暴露检查；

- 所有论文材料保留工程对照组，防止项目被单项峰值性能绑架。

十五、资料来源

访问日期：2026年8月14日。

- Wang, Y. et al. Structured fabrics with tunable mechanical properties. Nature 596, 238–243 (2021). DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03698-7

- Tang, Z.-B. et al. Synthesis of a crystalline two-dimensional [c2]daisy chain honeycomb network. Nature Synthesis 4, 922–930 (2025). DOI: https://doi.org/10.1038/s44160-025-00791-x

- Guo, H. et al. Nacre-mimetic electronic skin based on multilayered Ti3C2Tx/carbon nanotubes/thermoplastic polyurethane fibrous mat with self-powered ability for postural correction training. Science China Materials 68, 4253–4262 (2025). DOI: https://doi.org/10.1007/s40843-025-3496-5

- Tao, W. et al. Wearable Smart Gloves Based on Laser-Induced Graphene for Multimodal Sensing and AI-Enhanced Recognition. IEEE Sensors Journal (2025). DOI: https://doi.org/10.1109/JSEN.2025.3598970

- Li, M. et al. Performance improvement of stretchable ZnO nanorods-based tactile sensors by utilizing chitosan-embedded silver nanowire electrodes. Sensors and Actuators A: Physical 383, 116240 (2025). DOI: https://doi.org/10.1016/j.sna.2025.116240

- Texas Instruments. Haptic Design for ERM and LRA Actuators (Application Report SLOA212A). https://www.ti.com/lit/an/sloa212a/sloa212a.pdf

- Caltech. Reimagining Chain Mail: 3D Architected Materials That Adapt and Respond (2025). https://www.caltech.edu/about/news/reimagining-chain-mail

资料边界

- 来源[1]—[5]的性能数据均属于各自论文样件和测试条件；

- 项目简介中的“金纳米薄膜+LIG、98%/97%”尚未与可核验原始来源完全对应，本清单没有把该数字作为产品指标；

- TPU、PDMS、铜复合物、AgNW和执行器存在大量不同牌号及结构，采购时必须用具体数据表替换通用名称；

- 任何皮肤接触和医疗相关应用均需根据最终材料、使用时间、产品用途和销售地区完成相应测试与合规判断。

附录A：材料选型登记表模板

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 材料编号/版本 |  |
| 供应商及牌号 |  |
| 批次/生产日期 |  |
| 功能层级 | 结构/传感/互连/执行/封装 |
| 尺寸与公差 |  |
| 关键机械指标 |  |
| 关键电气指标 |  |
| 环境和存储要求 |  |
| 粘接/端子工艺 |  |
| 皮肤接触及化学资料 |  |
| 单价、MOQ和交期 |  |
| 样件测试结果 |  |
| 失效模式 |  |
| 替代供应源 |  |
| 是否进入BOM | 是/否/条件进入 |
| 审批人和日期 |  |

附录B：界面样件记录模板

| 界面编号 | 材料A | 材料B | 连接工艺 | 初始结果 | 弯折后 | 汗液/湿热后 | 失效位置 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | TPU膜 | PDMS片 | 等离子+硅胶底涂 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 | 待定 |